[image: image1.jpg]



СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ ТЕХНИКИ
Профессор Е. М. САВИЦКИЙ
Бурное развитие новой техники предъявляет все более высокие тре​бования к различным металлам и их производным. Остро необходимы металлические материалы, которые оставались бы прочными при тем​пературах выше 2000—3000°, не становились бы хрупкими при темпера​турах, близких к абсолютному нулю. Нужны сверхлегкие, особо прочные, нерастворимые в кислотах, стойкие в агрессивных газовых средах, зву​копроводящие, высокоупругие, магнитные и немагнитные, теплопровод​ные, вакуумноплотные детали конструкций и приборов.
Для радиотехники и электроники требуются материалы с разнообраз​ными физическими свойствами: проводники и сверхпроводники или, на​против, полные изоляторы электрического тока, материалы, проводящие ток только в одном направлении, усиливающие его под влиянием тепла и света, способные превращать тепловую энергию в электрическую, ак​кумулировать видимую инфракрасную, ультрафиолетовую, световую энергию и т. п. Ядерная энергетика нуждается в материалах, обладаю​щих рядом специфических особенностей по отношению к действию ра​диоактивных излучений, способных или к синтезу атомных ядер или к их делению. Решение проблемы управляемых термоядерных реакций в значительной мере тормозится отсутствием материалов с электрически​ми свойствами, необходимыми для удержания горячей плазмы в маг​нитном поле. Материалы для космических летательных аппаратов должны обладать оптимальным комплексом механических, химических и физических свойств (требования к ним еще нельзя четко сформули​ровать, поскольку не изучена полностью среда, в которой им придется работать). Химическая промышленность и медицина также нуждаются в металлических материалах со специфическими свойствами. Общими являются требования стабильности структуры и свойств, технологич​ности при обработке в условиях массового производства.
Весь этот комплекс физико-химических, технологических и эксплуа​тационных свойств не может быть получен на одном металле или сплаве. Поэтому в современных аппаратах, машинах и конструкциях исполь​зуется широкий спектр металлических материалов. Это обстоятельство выдвигает еще одно важное требование — материалы должны быть вза​имно совместимыми, один не должен ухудшать рабочих свойств друго​го. Например, металлический галлий, имеющий температурный интер​вал жидкого состояния в 2000°, пока не может быть применен в качест​ве теплоносителя, так как не найдены устойчивые к нему сплавы.
СОВРЕМЕННАЯ   ФИЗИКА   МЕТАЛЛОВ

25


[image: image2.jpg]Me — Moy % Mey

Puc. 1. Tunnanas asarpassma cocTosius

| —TBEpAME  PACTROPM, 2 — SHTEKTHNECKME CMeCH,
T MOTAAAMIECKOE  COCTHIENHC




Каковы же резервы для удовлетворения разнообразных запросов но​вой техники? В настоящее время известны 102 естественных и искусст​венных элемента, не считая их изотопов. Таким образом, в нашем рас​поряжении имеются 102 «сорта» атомов, этих естественных «кирпичи​ков», комбинации которых могут быть использованы для создания мате​риалов, применяемых в различных областях человеческой деятельности. Однако по распространенности в земной коре и степени доступности для промышленных масштабов прак​тически может быть использо​вана лишь меньшая часть эле​ментов.
Для сочетания в одном мате​риале разных свойств, например прочности и пластичности, при​ходится создавать набор метал​лических атомов различных сор​тов путем сплавления нескольких металлов.
Однако современная теория металлов еще не достигла такого уровня развития, чтобы заранее рассчитывать состав сплава с не​обходимыми свойствами. Поэто​му подбор материалов для новой, техники приходится проводить экспериментальным путем с уче​том уже выявленных закономерностей в изменении механических,, электрических и физико-химических свойств сплавов в зависимости от их состава, структуры, температуры плавления, схемы действующих сил, скорости деформации, восприимчивости к воздействию агрессивных сред, проникающих излучений, наличию вакуума и т. д.
Кажется весьма заманчивой перспектива, исходя из сил связи между разноименными атомами или из каких-либо других свойств материи,, заранее рассчитывать состав сплавов с требуемыми структурой и свой​ствами. Несомненно, наука этого добьется. Но пока приходится, к сожа​лению, констатировать, что, несмотря на достижения современной фи​зики и химии и наличие некоторых интересных гипотез, все имеющиеся сплавы подобраны опытным путем.
Грандиозные задачи, выдвинутые новой Программой КПСС, требуют быстрейшего завершения количественной теории твердых тел, и в первую' очередь металлических сплавов.
При развитии научных основ этой теории металлофизика и металло​ведение в методологическом отношении опираются на разработанный академиком Н. С. Курнаковым физико-химический анализ.
Металловедение — особый раздел физико-химического анализа, за​нимающийся исследованием закономерностей образования металличе​ских сплавов на основании выяснения взаимосвязи между их составом, строением, структурой и физико-химическими свойствами в различных внешних условиях. Для изыскания новых сплавов особое значение имеют диаграммы состояния или фазовые диаграммы сплавов (рис. 1). Эти диаграммы в наиболее общей и надежной форме отображают природу физико-химического взаимодействия компонентов и непосредственно устанавливают фазовый состав сплавов в зависимости от температуры при условиях равновесия. Построение фазовых диаграмм — весьма тру​доемкая и длительная работа, требующая исследователей высокой ква-
26

Е.   М.   САВИЦКИЙ
лификации, современного научного оборудования и чистейших металлов. Сюда следует привлечь современные средства механизации, автоматики и .кибернетики.
Согласно Н. В. Агееву, строение диаграммы состояния в первую оче​редь определяется химическими свойствами элементов, являющихся ее компонентами. Эти свойства, в свою очередь, определяются склонностью атомов определенных элементов отдавать или принимать валентные эле​ктроны. Но свойства изолированных атомов не могут объяснить всех свойств совокупности атомов, составляющих металлический кристалл. В кристаллических телах, как известно, могут осуществляться все виды химической связи, обусловленной взаимодействием внешних валентных электронов. Металл резко отличается от неметаллических веществ при​родой сил связи в жидком и твердом состояниях. По современным воз​зрениям, типичный металл представляет собой совокупность ионов, по​груженных в «облако» из электронов, которые все время передвигаются и не связаны с каким-либо определенным ионом, но принадлежат всему кристаллу. Этот вид связи определяет высокую пластичность и электро​проводность металлов. Вместе с тем у ряда металлов, сплавов и особен​но химических соединений металлов наряду с металлической связью обычно существуют и другие виды межатомной связи. Природа меж​атомной связи является главным фактором, определяющим физические свойства металлических кристаллов. Поскольку способы количественной оценки этих сил еще не разработаны, прочность межатомных связей в металлах и сплавах пока приближенно оценивают по величинам таких физических характеристик, как теплота сублимации, температуры плав​ления и рекристаллизации, теплосодержание, энергия активации диф​фузии и самодиффузии и др. Ясно, что разработка способов непосред​ственного измерения величины сил межатомной связи в металлических кристаллах — одна из главнейших ближайших задач металлофизики, без решения которой не может быть создана количественная теория металлов и сплавов.
*
При затвердевании жидких смесей металлов (расплавов) могут обра​зовываться новые металлические фазы или механическая смесь кри​сталлов компонентов. Новые металлические фазы могут быть или твер​дыми растворами с беспорядочным распределением атомов компонентов и в основном с металлическим характером межатомной связи, или хими​ческими соединениями металлов (металлическими соединениями) с различным расположением атомов компонентов в пространстве (кри​сталлическая структура) и наличием смешанной (металлической, ко-валентной и ионной)  связи между атомами.
Теоретические представления об образовании твердых растворов бо​лее разработаны, чем представления об образовании металлических сое​динений. Твердые металлические растворы характеризуются высокой пластичностью и прочностью. По своей структуре к ним принадлежит большинство конструкционных технических сплавов (латунь, нержавею​щая сталь, дюралюмин). Легирование металлов в пределах твердых растворов позволяет в несколько раз увеличить предел их прочности; так, для тугоплавких металлов эффект увеличения прочности за счет легирования составляет: для вольфрама 150%, молибдена—200%, тантала — 300% и ниобия — 500%.
По современным воззрениям, взаимная растворимость элементов друг в друге определяется тремя факторами: кристаллохимическим (по​добие или отличие кристаллических решеток растворителя и растворяе-
СОВРЕМЕННАЯ   ФИЗИКА   МЕТАЛЛОВ

27
мого элемента), размерным (разница в атомных радиусах компонентов), химическим (величина электроотрицательности, отображающая положе​ние элементов в периодической системе, точнее — энергию связи между двумя элементами).
Металлы хорошо растворяются один в другом, когда они близки по положению в периодической системе, т. е. имеют сходное строение внеш​них электронных оболочек атомов, изоморфны по кристаллической структуре и не больше чем на 8—12% различаются по диаметрам атомов при разности в электроотрицательностях порядка 0,2 или менее.
Напротив, при большом различии в этих признаках металлы взаимно растворяются плохо и обнаруживают большую склонность к образова​нию химических соединений. Как было показано С. Т. Конобеевским, граница твердого раствора отвечает минимуму термодинамического по​тенциала и критической электронной концентрации. При растворении в металле атомов элементов с различной валентностью будет происходить изменение в заполнении энергетической зоны. В результате предельная растворимость будет заметно изменяться, как это видно на примере твер​дых растворов в меди, в которой растворяется (в атомных процентах) 38,8% цинка, 20% галлия, 12% германия и 7% мышьяка.
Как известно, существуют три основных класса химических соеди​нений: ионные, гомеополярные и металлические. Название «металли​ческие соединения» было введено впервые Н. С. Курнаковым при рас​смотрении взаимных соединений металлов. Металлические соединения и фазы на их основе образуются во многих металлических системах. К настоящему времени доказано существование нескольких тысяч меж​металлических фаз с металлическими свойствами, из них несколько со​тен тройных и более сложных.
Существует более или менее общепринятая классификация металли​ческих соединений по типу химического взаимодействия компонентов и сходству кристаллических структур: соединения Курнакова, соединения с валентным отношением атомов, электронные соединения, никель-арсе-нидные фазы и соединения металлов с неметаллами (гидриды, карбиды, .нитриды, силициды, окислы).
Как технический материал металлические соединения до сих пор на​ходились в резерве. Теперь становится ясным, что материалы с особыми физическими свойствами для ответственных узлов реакторов термоядер​ной энергии, плазменных и ионных ракетных двигателей, термобатарей, счетных машин и электронных приборов следует искать именно среди металлических соединений. Многие из таких соединений могут быть получены из недефицитных компонентов, причем они менее чувствитель​ны к примесям и обладают значительно более высокими свойствами, чем исходные металлы. Например, общеизвестна роль германия в полу​проводниковых приборах. Но германий — очень редкий и дорогой эле​мент. Между тем металлические соединения алюминия и сурьмы обла​дают такими же полупроводниковыми свойствами, как и германий. Де​шевых и недефицитных соединений такого рода теперь найдено очень много (соединения типа Ащ—Bv). Другой пример: нагретый молиб​ден — легко окисляющийся на воздухе металл. Но его соединение с крем​нием — дисилицид молибдена —- устойчиво на воздухе и может быть применено для изготовления нагревателей электропечей на 1700°. Как нам удалось установить, при нагревании соединения даже увеличивают свою прочность, тогда как металлы размягчаются. Третий пример — из области термоядерных исследований: управлять нагретым на миллионы градусов жгутом горячей плазмы можно только с помощью сверхсиль-
28

Е.   М.   САВИЦКИЙ
ных магнитных полей. Такие поля в сравнительно небольших объемах могут быть созданы лишь при помощи сверхпроводников. Редкий металл ниобий переходит в сверхпроводящее состояние при 7° К, что требует ра​боты с жидким гелием. Между тем соединение ниобия с оловом Nb3Sir имеет уже более высокую температуру перехода в сверхпроводящее со​стояние, равную 18° К, и позволяет получать сильные магнитные поля. Поэтому в настоящее время внимание физиков всего мира привлечен» к этому соединению и к изысканию соединений с еще более высокой температурой перехода в сверхпроводящее состояние. Но все эти поис​ки ведутся эмпирическим путем, так как теория сверхпроводимости от​сутствует.
Металлические соединения — новый громадный и почти еще не за​тронутый резерв материалов с особыми свойствами для новой техники. Однако научный задел здесь очень невелик, особенно в области нахож​дения закономерностей изменения физических свойств в зависимости от изменения состава, строения соединений и природы межатомной связи в них. Именно сюда необходимо в первую очередь направить усилия ме-таллофизиков и металловедов. Развитие исследований в этой области требует новых приборов для определения физических свойств соединений в различных условиях. При их разработке должна быть предусмотрена' возможность исследования совершенно новых физических свойств ма​териалов, применяемых в новых отраслях физики и техники (квантовые усилители, световые генераторы, сверхмощные магниты и катоды и т. п.).
Из условий, определяющих свойства соединений и сплавов, помимо высоких давлений, температур, проникающих излучений, вакуума, те​перь на первое место выдвигается также длительное воздействие холод​ной и горячей плазмы. В дальнейшем это, по-видимому, приведет к вы​делению металлофизики и металловедения плазмы как особых разделов: науки.
Как уже было сказано, диаграммы состояния описывают структуру сплавов. Но этого еще недостаточно. Необходимо знать, как структура-связана с физико-химическими свойствами сплавов. Еще в начале наше​го столетия Н. С. Курнаковым были установлены закономерности изме​нения многих физических свойств в двойных равновесных системах («законы Курнакова»). Например, им было выяснено, что образование твердых металлических растворов сопровождается возрастанием твер​дости, прочности и электросопротивления по сравнению с их значения​ми для исходных компонентов (при относительно невысоких температу​рах). Из этого правила пока не найдено исключений. Твердость и элект​росопротивление механической смеси компонентов являются в первом приближении линейной функцией состава, т. е. аддитивны.
Со всей объективностью необходимо отметить, что в области изыска​ния металлических сплавов с заданными свойствами пока не сделано-открытия, которое по своей значимости могло бы быть соизмеримо с за​конами Курнакова. Они прошли проверку временем и продолжают оста​ваться основной путеводной нитью при изыскании новых металлических сплавов для всех отраслей техники.
Необходимо более интенсивно и систематически исследовать измене​ние физических свойств сплавов для двойных и более сложных систем. Это относится, в первую очередь, к новым физическим свойствам, таким, как полупроводниковые, магнитные, катодные свойства (фото- и термо​эмиссии, вторичная электронная эмиссия), вакуумная плотность, сверх​проводимость, способность аккумулировать различные виды энергии и т. д. К сожалению, огромные возможности физико-химического анализа в этом отношении совершенно недостаточно используются металлофизи-
СОВРЕМЕННАЯ   ФИЗИКА   МЕТАЛЛОВ

29
ками и металловедами. Развитие исследований по взаимосвязи физи​ческих свойств металлов и сплавов поможет значительно сократить объем работы по измерению их свойств, а самое главное, привлечет вни​мание к нахождению фундаментальных факторов, определяющих физи​ческие свойства сплавов. Примером в этом отношении может служить установленная еще в 1902 г. Бринеллем зависимость между пределом прочности в и твердостью НБ для стали: в ~ 0,33 НБ.
У нас еще слабо развиваются исследования по установлению зависи​мости между физическими свойствами металлов, сплавов, соединений и типом их кристаллического строения. Как показывает наш долголетний опыт по изучению механических свойств различных кристаллических мо​дификаций полиморфных металлов, этот путь весьма перспективен и по​зволяет надежно предсказывать изменения механических свойств поли​морфных металлов, выраженные изменениями их кристаллической структуры при нагревании или охлаждении. Это важно не только в ме-таллофизическом аспекте, но и для построения научно обоснованной тех​нологии обработки давлением и прогноза поведения изделий при дли​тельной работе в условиях высоких температур.
Современная металлофизика все больше внимания уделяет исследо​ванию границ кристаллов, а также процессов, протекающих на -их по​верхности в различных условиях, и роли различных дефектов. В этом направлении достигнуты определенные успехи.
В настоящее время межкристаллитные границы трактуются как пе​реходные зоны, посредством которых смежные кристаллиты сочленяют​ся в единое, механически прочное целое — поликристаллическое тело. Атомы, входящие в состав этих зон и находящиеся в их среднем слое, испытывают в равной мере влияние решетки обоих кристаллитов и рас​полагаются в слоях таким образом, что достигается минимум потенци​альной энергии их взаимодействия не только между собой, но и с ато​мами обоих кристаллитов. Границы в значительной мере определяют свойства кристаллов, особенно в различных экстремальных условиях. Аномальное развитие поверхности (металлические порошки, нитевидные кристаллы) обычно определяет экстремальное значение некоторых свойств кристаллов (удельная прочность, растворимость в химически активных реагентах и т. п.). Должны получить дальнейшее развитие исследования по выявлению условий, при которых прочность кристал​лов реального металла достигает теоретических значений; необходимо выяснить механизм элементарных актов пластической деформации и разрушения твердых тел.
*
Успехи металлофизики и металловедения как экспериментальных наук в значительной степени определяются наличием достаточного коли​чества высококачественных объектов и методов исследования.
Необходимо подчеркнуть, что подлинные свойства элементов выяв​ляются только тогда, когда они получены в особо чистом виде. Так, в уране и германии некоторые вредные примеси допустимы только в мил​лионных, а иногда даже в миллиардных долях процента, иначе уран-235 не будет делиться, а германий потеряет полупроводниковые свойства. По довоенным меркам это фантастическая чистота. В настоящее время такая степень чистоты совершенно необходима в ядерной и полупровод​никовой технике.
Многие полученные ранее данные о свойствах металлов сейчас уста​рели, так как  были определены на недостаточно чистых металлах. В от-
30
Е- м- савицкий
ношении ряда металлов (редкоземельных, трансурановых) мы еще не располагаем достоверными элементарными основными сведениями (точ​ки кипения и плавления, удельный вес и т. п.). Поэтому исследование физико-химических констант чистейших металлов, в особенности редких, относится к весьма важным научным задачам. Мы еще не все знаем даже о свойствах распространенных промышленных металлов особо высокой чистоты, и здесь могут встретиться большие неожиданности. У редких металлов важно искать свойства, отсутствующие у обычных металлов. К сожалению, в этом актуальном направлении работает очень мало ученых и исследовательских организаций.
В послевоенные годы металловедение и металлофизика значительно расширили круг своих основных объектов — компонентов для конструи​рования сплавов. Стали доступными для исследования все тугоплавкие переходные металлы — титан, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тан​тал, рений, чистые железо, марганец, хром, молибден и вольфрам, а также скандий и иттрий, литий, бериллий, чистейшие полупроводники — германий, кремний, бор, радиоактивные металлы — уран, торий и плуто​ний. Все в больших количествах получаются редкоземельные металлы цериевой подгруппы —лантан, церий, неодим и празеодим и индиви​дуальные элементы иттриевой подгруппы. Теперь это — не лабораторная редкость. Многие из этих элементов вырабатываются в количествах, достаточных не только для применения их в качестве легирующих до​бавок, но и в виде основы сплавов. Таким образом, использование ред​ких и тугоплавких металлов стало одной из важнейших проблем совре​менного металловедения и металлофизики. В настоящее время технический уровень развития той или иной страны определяется не только количеством выплавляемой стали, чугуна или цветных металлов, но также объемом производства и использования редких металлов.
Вовлечение в круг металловедческих объектов химически активных металлов выдвинуло на первый план проблемы взаимодействия металлов и сплавов с атмосферными газами, защиты металлов от газов в про​цессе производства, плавки, обработки и службы. Обнаружено, что газы действуют на металл избирательно, у каждого металла оказались свои наиболее вредные примеси: кислород в ниобии, азот в хроме, водород в. титане и т. д.
Были разработаны методы анализа содержания газов в металле и установлено, что металлоиды, образуя твердые растворы внедрения, вклиниваясь в промежутки между атомами основного металла, или об​разуют хрупкие неметаллические соединения (окислы, гидриды, нитри​ды), или увеличивают твердость, прочность и хрупкость металла и резко снижают его пластичность. При этом очень малые содержания газов (сотые и тысячные доли процента) коренным образом изменяют свой​ства металлов.
Между прочим, еще не все металлофизики и металловеды осознали то обстоятельство, что газы и неметаллические примеси (даже сера и фосфор) могут быть использованы при конструировании сплавов как сильно действующие гомеопатические добавки. Не все примеси имеют одинаковое в количественном отношении влияние на свойства металлов, и сплавов. При определении чистоты имеет значение не количество де​вяток после запятой, а именно те примеси, которые остаются. Гораздо важнее, например, снизить содержание бора в обладающем полупровод​никовыми свойствами кремнии до 1 — 10-миллиардных долей, чем уда​лить в тысячу раз больше кислорода или в миллион раз больше герма-кия. Изыскание эффективных методов анализа следов примесей — одна из наиболее сложных проблем в области очистки металлов.
СОВРЕМЕННАЯ   ФИЗИКА   МЕТАЛЛОВ

31
Изучение влияния примесей, присутствующих в металле или сплаве, стало оцним из наиболее важных направлений металлофизических иссле​дований. Самый правильный путь здесь состоит в использовании основ​ного металла самой высокой чистоты и в добавлении к нему известных элементов по отдельности или в различных сочетаниях с последующим изучением их влияния. Таким путем можно определить требуемую сте​пень чистоты, т. е. установить, какие из элементов являются наиболее вредными для данного назначения и до каких пределов следует довести их содержание. Это — одна из основных, очень трудных задач, связан​ных с получением высокой чистоты элементов, тонкой дозировкой при​месей и возможностью их определения с чрезвычайной точностью.
В очистке металлов имеются две основные проблемы. Одна— сделать, металл чистым, а другая — сохранить его чистоту. Загрязнения, вне​сенные в процессе легирования, обработки или службы, легко могут свести к нулю весь эффект от применения исходного металла высокой чистоты.
Использование тугоплавких, химически активных металлов вызвало к жизни новые методы плавки и приготовления сплавов: в вакууме или инертных газах, в высокочастотных и дуговых печах, с расходуемым и не-расходуемым электродом. В последнее время разработан высокоэффек​тивный метод плавки и рафинировки тугоплавких металлов с помощью электронной бомбардировки в вакууме. Например, полученный таким способом ниобий содержит 15 атомов примесей на миллион атомов нио​бия, и из плиты толщиной 100 мм может быть вхолодную прокатан до фольги в 10 и. В полупроводниковой металлургии стали применяться в промышленном масштабе вытягивание монокристаллов из расплава и зонная рафинировка. Начинают внедряться прокатка и ковка металлов и сплавов в вакууме, в аргоне или гелии. При этом получены совершенно новые данные о деформируемости металлов. Теперь ученые мечтают об идеальном вакууме космического пространства и лунной поверхности. Больших успехов достигла порошковая металлургия. В настоящее время у нас и в США используют для испытаний аргоновую плазменно-ду-говую горелку, которая обеспечивает нагрев до температур поряд​ка 30 000°. При этом атомы газа переходят в состояние плазмы, т. е. диссоциируют на ионы и электроны. Широко практикуется улучшение структуры и свойств путем термообработки и воздействия внешних давлений.
Как метод исследования и изменения свойств металлов начинает применяться метеоритная бомбардировка. Поток микрочастиц разгоня​ется до высоких скоростей (порядка 100 тыс. км/час) линейным ускори​телем и они внедряются в решетку другого металла. Например, в ре​зультате такого внедрения тугоплавкого иридия в решетку легкоплав​кого алюминия получается упрочненный алюминий.
Поднялся также температурный потолок собственно металлофизи​ческих и металловедческих исследований. Появились вакуумная метал​лография, вакуумная дилатометрия и вакуумные механические испыта​ния, высокотемпературный термический анализ на вольфрам-рениевых термопарах, «капельный метод», нейтронография, электронная, ионная, протонная микроскопия (увеличение до миллиона раз) и др. Электрон​ная бомбардировка в вакууме дала возможность получать монокрис​таллы всех тугоплавких металлов. В лаборатории широко внедряются электроника и автоматика. Появилась новая лабораторная экспери​ментальная техника. В качестве примера можно привести несколько установок, сконструированных в Институте металлургии им. А. А. Байкова.
32

Е.   М.   САВИЦКИЙ
Одна из установок типа «металловедческий комбайн» показана на рис. 2. Нагрев образца осуществляется непосредственным пропуском тока. На установке можно производить в вакууме не только закалку об​разцов при любых температурах, но также рассмотрение и фотографиро​вание в вакууме   микроструктуры  нагретых   до  высокой   температуры
[image: image3.jpg]il komGaiti». OGmuit sua





шлифов металлов и сплавов, а также определение начала плавления тугоплавких сплавов на образцах с высверленными тонкими отверстия​ми (по принципу появления первой капли). Температура определяется при помощи калиброванного по чистым металлам оптического пиромет​ра. Например, на этой установке была определена линия солидуса для всех сплавов системы из двух самых тугоплавких металлов — вольфрама (3410°) и рения (3160°). На этой же установке можно измерять электро​сопротивление образцов в вакууме при различных температурах.
Для определения линии ликвидуса при построении диаграмм состоя​ния пока не разработано более точного метода, чем классический терми​ческий анализ с помощью термопар. Этот метод незаменим для опреде-
СОВРЕМЕННАЯ   ФИЗИКА   МЕТАЛЛОВ

33
[image: image4.jpg]1590° %
1450°,

Puc. 3. Kpusas wuarpesaunn
MitKpooGpa3ua CKaHAUA B Ba-
KyyMme




ления величины тепловых эффектов, возникающих при затвердезании сплавов. В методику термического анализа в последние годы внесены существенные улучшения. Термический анализ стал проводиться не только на воздухе, но и в вакууме и инертных газах. Были разработаны методы дифференциального термического анализа на микрообразцах, которые практически исключают погреш​ности от тепловой инерции, керамики тигля и нагревательной печи и весьма подходят для исследования сплавов редких и дорогих металлов. И, пожалуй, самое главное, вза​мен платино-родиевой термопары Ле-Ша-телье были изобретены новые термопары из сплавов благородных металлов, и особенно вольфрам-рениевые термопары, позволив​шие поднять «потолок» термического ана​лиза с 1300 до 2000—2500°. Такая термопа​ра с образцом помещается под соединенный с вакуумными насосами стеклянный кол​пак. Нагреватели и экраны — молибденовые или танталовые, запись кривых охлажде​ния или нагревания образца производится при помощи пирометра Курнакова или чув​ствительного потенциометра. Только благо​даря изготовленной в Институте установке для микротермического анализа в вакууме нам удалось решить научные задачи, кото​рые были непосильны раньше, а именно на образце весом 0,2 г точно определить точку
плавления (1530°) редкого металла скандия данной степени чистоты и доказать наличие у него полиморфного превращения при 1450° (рис. 3). Для зонной электронно-лучевой плавки металлов в той же лабора​тории была сконструирована и собрана лабораторная установка, позво​ляющая очищать металлы и получать монокристаллы всех тугоплавких
[image: image5.jpg]Puc. 4. Daektpuveckan cxema YCTAHOBKI 218 BB~
PAUABANNE MOHDRPHOTAAI0B TYTONAABKAX MeTAAI08
{—anox (o6pasen), 2 —waton, I —bokycupyioume naa-
CTHIN, { — BUTPAMHTE . T, — Tpacopuaton 200/35, T.
W Ts - waxaasmde  rpancdopustopm 2042 15 20/10,
FANPYIOUMA TPANCAHOPMATID





металлов — вольфрама, тан​тала, рения, молибдена, ва​надия, ниобия. Плавление узкой зоны металла (шири​на зоны примерно равна диаметру образца) осуще​ствляется за счет электрон​ной бомбардировки образ​ца, служащего анодом (рис. 4). Жидкий металл в расплавленной зоне удер​живается силами поверх​ностного натяжения.
Метод очистки тугоплав​
ких    металлов    и    сплавов
бомбардировкой   электрона-
 ми в высоком вакууме поз-
волил снизить содержание примесей до миллионных долей процента и выявить новые свойства тугоплавких металлов в высокочистом состоя​нии, например, установить их феноменальную пластичность при обыч​ных и низких температурах в отличие от металлов технической чистоты подверженных хладноломкости. Монокристаллы тугоплавких металлов
3 Вестник АН СССР, № 3
34

Е.   М.   САВИЦКИЙ
обладают очень высоким отношением электросопротивлений при обычной и гелиевой температурах (для вольфрама 1500, для молибдена 900° и т. д.).
Помимо сплавления компонентов, имеются в настоящее время и другие способы создания различных металлических композиций, на раз​витие которых следует обратить внимание. К ним относятся: металло​керамика — создание путем спекания и прессования различного рода изделий из металлических порошков, а также графита и карбидов; соз​дание жаропрочных композиций из смеси порошков металла и окисла; замещение составляющих в сплавах; пропитка сплавов металлами и полимерами; создание пористой стали и пористого алюминия, плаваю​щих в воде; покрытие порошков металлов и окислов другими металлами из парообразного состояния; биметаллы, сотовые и слоеные конструк​ции; создание металлических «бетонов», например, прослойки молибде​новой проволоки в титановых сплавах для упрочнения; внедрение металлов друг в друга бомбардировкой на ускорителях и плазменных горелках и т. д.
*
Новые трудные задачи, стоящие перед работниками металловедче​ской науки и металлургической промышленности, нельзя решить без мобилизации всех сил, правильной их устремленности и четкой коорди​нации всех этапов — от лаборатории до завода. Наступление должно вестись по всему фронту, и как во всяком наступлении здесь огромную роль играет разведка. Речь идет, конечно, о научной разведке, создании научного задела, проведении широких поисковых работ, позволяющих в конечном счете более быстро, правильно и экономно давать эффективные промышленные результаты. Металлофизика вступает в новую мало ис​следованную научную область, где у нас еще недостаточно широк фронт работ, мало опытных кадров и нужного оборудования и где еще бывает необходимо пересматривать свои научные позиции по основным вопросам.
Все известные сейчас сплавы подобраны опытным путем ценой боль​ших усилий крупных коллективов. Творчески развивая закономерности, открытые великими русскими физико-химиками— Ломоносовым, Менде​леевым, Аносовым, Черновым, Курнаковым, Байковым, коллективы ме-таллофизиков, физико-химиков и металловедов нашей страны всегда должны иметь в виду конечную цель — создание на базе современной физики и химии количественной теории металлов и сплавов. Это — грандиозная и очень трудная задача, требующая от ученых полной моби​лизации их творческих сил. Ее решение выведет нашу металлофизику на первое место в мире.
НОВЫЙ ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ
А. Н. ПЕТРОВА
Несколько лет назад в Институте биохимии им. А. Н. Баха Академии наук СССР был открыт новый фермент углеводного обмена. Обнаружен​ный в скелетных мышцах кроликов этот фермент, как оказалось, уча​ствует в образовании гликогена — сложного углевода, служащего в ор​ганизме богатым источником энергии, особенно для мышечной работы. Отправной точкой для обнаружения фермента в мышцах явились опыты по изучению расщепления гликогена, показавшие, что полный распад данного полисахарида нарушается, если препараты мышц под​кислить и удалить из них выпадающий при этом осадок. Было установ​лено, что в осадке содержится фермент, который участвует в процессах расщепления и образования глюкозидных связей, соответствующих ме​стам ветвлений в полисахаридах, т. е. -1,6-связям. Свойство этого фермента изомеризовать амилозу послужило основанием назвать его изомеразой амилозы, или, сокращенно, ЙА-ферментом.
Последующее изучение изомеразы амилозы приблизило нас к пони​манию процесса образования сложных углеводов в животном организ​ме. При помощи этого фермента и фосфорилазы мышц впервые в опы​тах in vitro был осуществлен синтез полисахарида, обладающего свой​ствами гликогена. Расшифровка механизма биосинтеза гликогена созда​ла основу для изыскания способов управления этим процессом в живом организме, что может иметь не только общебиологическое, но и боль​шое народнохозяйственное значение.
[image: image6.jpg]Bpews

weckie xpissie HA-gep

Menta

Panuitm,

B-

saexTpOGopen

4080





Участие ИА-фермента в процессах синтеза и распада полисахаридов типа гликогена и крахмала было показано с применением одного и то​го же препарата фермента, но с различными субстратами.   Опыты   для исследования  процесса синтеза   -1,6-связей   ставились  с  амилозой — полисахаридом, имеющим линейную структуру- Они свидетельствовали, что    под    влиянием    ИА-фермента структура амилозы изменяется и об​разуется   ветвистый полисахарид с характерными для гликогена свойст​вами: окрашивается йодом в желто-бурый цвет, растворяется  в воде  и расщепляется   р-амилазой   на  36— 40% (амилоза имеет синюю окраску с йодом, нерастворима в воде и рас​щепляется -амилазой на 98%).
Для доказательства того, что ИА-фермент участвует также в про​цессах распада -1,6-связей, использовался -декстрин, который резистентен к действию ферментов, расщепляющих -1,4-связи (ами​лазы и фосфорилазы). Под влиянием ИА-фермента -декстрин становит​ся доступным для этих энзимов.
Такая же картина наблюдалась и с гликогеном. Подвергнутый пос​ледовательному действию .-амилазы и ИА-фермента, гликоген полно​стью расщепляется, в то время как при одной р-амилазе он распадается лишь на 38%. Опытами было установлено также, что расщепляющее действие ИА-фермента происходит при участии кофактора —низкомоле​кулярного вещества, обладающего термостабильностью,   способностью
3*
36

А.   Н.   ПЕТРОВА
[image: image7.jpg]NPOHHKATL HEPE3 AHATHIAUHOHHYIO NEpenoHry M YaCTHYHO HHAKTHBHPO-
BATLCA NP ABTOJIHIHPOBAHINL.

Bee 370 noasoauio caeaats suon, yto MA-depment npencrasiser co-
G0t TPAHCTIIKOANIA3Y, KaTaAU3HPYIOUIYIo BHYTPHMOJEKYJAAPHBIL oGpatil-
MBI IPOLECE Nepenoca IIOKO3HLX OCTATKOB HAH YACTit UeNH 13 FIOKOIHBIX
OCTaTKORB. eMa npouecca Moxer GulTh npeacTaniena B TAKOM BHIe:

HA-epuesT
atld —— 5 alf

KOINIM

Onrumanbinie yerosus neiicreus HA-pepmenta: pH=72-75 u temne-
patypa unky6awuy 20—30°. Heoprannueckuit dochar He npunnmaer yuac-
THS B pPeakinu u3oMepuaaii, Kataauanpyemoii MA-pepmentom; sto nos-
BoaseT pacemarpiusath MA-epyment Kak Tpancrinkosmaasy Hedochopoan-
THYECKOrO THTAE.

B nactosmee spessi pa3paGoTaa METOANKA KOAHMECTBEHHOTO onpeje-
aennd axrusgoctn MA-pepMenta no HavMeHeHHio NOL BAHAHAEM ero H3oMe-
PH3YIOUIEro AeflCTBHS OKPACKH AMH/03L HAH Kpaxmanta c fionom '

Hayuenne MA-pepmenta MetogoM saektpodopesa s annapare Tuzeanyca
10Ka3a0, YTO OH TpeicTaniser coloil reTeporeHHyio CHCTEMY, COCTOMT H3
YETHIPEX KOMIOHEHTOB W, TMO-BIHANMOMY, CYUIECTBYET NOA0GHO HEKOTOpPbHIM
IPYrHM (hePMEHTAM B HECKOJILKHX AKTHBHEIX (hOPMAX, OTIHYAIOLHUXCS JHIDb
3apAAOM.

Ipu necaenosanun npenapatos HA-pepmenra 0ka3anocs, uro o of-
Aa1al0T CBOIICTBOM NOFIOMATL B yAbTpaguonere. Beulectsa HyKieHHOBOM
NPHPOJIB, COAEPAANIHECH B ITHN MPENaparax, B OCHOBHOM MPEACTaBAAIOT
coGoil pacteopumylo  PHK. OGpaGorka JA-(epyenra puGonykieasoi
H TIOCA@AYIONIHIT €ro AHAMN3 CBHIETEABCTBYIOT, UTO ¢ MOHIKEHHEM KOHIHT-
pawnn PHK B npenaparax mosixaercs i yAe/AbHas akTHBHOCTHL (epmenta,
KaK 370 nokaszaHo B Tabauie (8 NepBLIX ABYX ONWTAX NOABEPraaics o6pa-
GOTKe (epienTibie MPenapathi, a B JABYX MOCIEAVIOULIN — BbiieneHnuas 13
nix PHK).

Jeicrsne pacraopumoil PHK ma axtuswocts HA-depmenta





[image: image8.jpg]fiperpar i S Wl g
WA a° 160 | 0,525 25 50
WA pa** 1,2 | 050 10
WA PHK 10 0,510
HA PHK pa=* a7 0,552 | |

* 2 — AnBokL TpenapatTH A-dapsen .
** pa—ofpaloramnafl  préouyKaeasol u amaawsomunt il npenapat  MA-
dopeiiza.

PaspaGotannas Hamii MeToAnKa phigedenis MA-pepuenta B ouniennon
COCTOSHMI 3aKJI0MAeTC B M3BJEUENHH ero W3 M Kak raoGyamna X,
00/121210er0  CnocoGHOCTBI0  OCAKAATECA B HIOHICKTPHUECKO!  Touke
(pH=5,5—5,7) u pacteoparsca B cosesoM pacrmope (pH=7.5). Orkpui-
BAeTCH BO3IMOMKHOCTH NOJVYCHHS Ha OCHOBE STOI MEeTOHKH GONBUINX KO-
JHYeCTB ”A-prpMeH Td C eI HCNOABL3OBAHHA €10 B NPaKTHKe. Tax‘ npexu-
crapasier Goaboil Hutepec wayuenne nyreil npimenenns HA-epmenta
B AHBOTHOBOACTBE A5 NOBKIEHNA KauyecTBa MACA, a TAKKe B MeIHUHHC
npu 3abo/eBanuny, NPOTEKAIHX ¢ NIOpameHHem MLULIEeYHON CHCTEMBL.

"AHNerposa, T.T.Bosornna A AKodGsesa Hsvienne aktnanmx gops
wroMepaan awicose, bnoxnwnss, 1961, 1. 26, sun, 6, cip, 1006




БЕЗЛЮДНЫЙ   СПОСОБ  ПРОХОДКИ  ШАХТНЫХ  СТВОЛОВ
Н. Н. ЕРШОВ,  Л. Г. ПОДОЛЯКО
Проходка стволов, как известно, может занимать около половины времени подготовительных работ в шахтном строительстве, и давно: встала задача ее максимального ускорения и облегчения. Современная техника позволяет поставить вопрос о широком внедрении безлюдного способа проходки шахтных стволов бурением, с тем чтобы наиболее полно механизировать и автоматизировать процесс проходки и крепле​ния стволов, значительно снизить их стоимость и превратить проходчи​ков в операторов у пульта управления, работающих на поверхности в удобных, безопасных и гигиеничных условиях. Это будет техника ком​мунистического общества, которое создает советский народ.
Бурение особенно целесообразно для проходки стволов через сла​бые, неустойчивые и обводненные породы, т. е. в тех случаях, когда' обычный способ проходки не применим и приходится прибегать к спе​циальным, весьма трудоемким и дорогим способам, в частности к замо​раживанию пород.
В Советском Союзе бурение шахтных стволов большого диаметра начало развиваться с 1941 г. на базе отечественного нефтяного оборудо​вания. В конце 1949 г. Уральский завод тяжелого машиностроения спро​ектировал и изготовил первую в СССР специальную установку УЗТМ-6,2 для бурения стволов шахт в слабых породах диаметром вчерне до 6,2 м и глубиной до 400 м. Ее применение оказалось весьма перспективным, и в связи с этим было принято решение о создании более мощной установ​ки того же типа. С целью улучшения основных узлов установки и тех​нологической схемы бурения Институтом горного дела им. А. А. Скочин-ского были предприняты специальные исследования.
Большое внимание было уделено изучению работы шарошечного ис​полнительного органа при бурении стволов, с тем чтобы найти наилуч​шее решение его конструкции. Были выполнены теоретические и экспе​риментальные исследования движения промывочной жидкости с отде​ленными от массива частицами породы в призабойном слое, т. е. в пространстве между буровым инструментом (расширителем) и забоем ствола. Применительно к данной задаче удалось с некоторыми допуще​ниями проинтегрировать систему уравнений Навье — Стокса, в резуль​тате были получены закономерности движения промывочной жидкости в призабойном слое. Экспериментальная проверка показала удовлетво​рительную точность указанного решения, а также влияние сделанных допущений на характер движения промывочной жидкости и взвешенной в ней породы. Был выяснен также вопрос о засорении передовой фазы при различных условиях промывки.
На основании проведенных исследований были разработаны научно обоснованные рекомендации по основным элементам конструкции рас​ширителей для установок типа УЗТМ: спиральная схема расположения шарошек, оптимальные значения угла наклона забоя и оптимальная ве​личина зазора между расширителем и забоем, а также форма пульпо-направляющей чаши, размещаемой в нижней части расширителя и слу​жащей для направления промывочной жидкости из призабоиного слоя в буровую колонну.
Поскольку при бурении стволов промывочная жидкость, помимо функции транспортирующей   среды, выполняет также роль   временной
38

Н.   Н.   ЕРШОВ,   Л.   Г.   ПОДОЛЯКО
крепи, удерживая породные стенки ствола от обрушения, к ней предъ​являются особые требования: устойчивость структуры,, водоотдача и др. Если к тому же учесть, что нужны тысячи кубометров дорогостоящего раствора, то станет ясной вся важность его правильного приготовления и регенерации.
Взамен прежней, оказавшейся малопригодной системы очистки гли​нистого раствора с помощью сит-конвейеров и амбара-отстойника Инсти​тут горного дела предложил новую технологию механизированного при​готовления больших количеств промывочного раствора с использованием мешалок Папировского, а также (в кооперации с Московским горным институтом) современную технологию регенерации раствора с помощью гидроциклонов.
Определены наиболее рациональные параметры рабочего инструмен​та (шарошек) для буровых установок типа УЗТМ, позволяющего эффек​тивно бурить породы различной крепости. Разработан проект различно​го типа шарошек (с прямым или косым зубом, с вставными осесиммет-ричными зубками), что позволяет значительно расширить область при​менения установок данного типа в сторону бурения более крепких пород (с коэффициентом крепости до 6—8 по шкале М. М. Протодьяконова).
В соответствии с разработанным Институтом горного дела совместно с трестом «Шахтспецстрой» техническим заданием Уралмашзавод спро​ектировал и в настоящее время приступил к изготовлению модернизи​рованной установки УЗТМ, предназначаемой для бурения стволов диа​метром в свету от 4 до 7 м (в проходке до 8,75 ж) и глубиной до 800 м. При проектировании исполнительного органа для этой установки были использованы результаты научно-исследовательских работ Института. По основным показателям новая установка намного превосходит лучшие зарубежные модели (см. таблицу).
[image: image9.jpg]CpasHHTEALHBE XAPAKTEPUCTHKM YCTAHOBOK JAS GyDEHWS WAXTHHX CTBOAOR

Veranoska
Hamsesonanme nokasTeach waxTl eear-
NEIMG VITMS | pues (Mo
Aus)

Makeumaapieil AnasMerp cTsoas Buepue (m) 6,2 8.7 8,55
MaKchmanuias rayGina Gypenus (s) 400 00 750
Hueao gas 2-3 2—4 10
MaKcumaaphas NAOWAAL, PasGypennas 3a oany

asy (w?) 29 53
T PYSOTIOALEMHOCTE TaJeBol cucTems (m) 250 L

aKciMaTLH Bec GYPOBOro HuCTpYMenTa (m) 82 150—*70
Jlamna Gyposuix Tpyo (M) 6 20
CropocTs CIYCKO-TIOALRMHLX onepaindi (s/sun) o G a0 15
Yucao o6opoton potopa (06/mum) 10—60 5—30
Makcumaasumit KpyTami MoMenT (mu) 20 50
Mowsocts npuBoaa potopa (Kem) £40 400
MotisocTs npusona aeGeakn (kem) 175 540
Tponssoauteaptiocts spandra (w3 /vac) TO0—80N0 1500
Cropocts  GypeHds CTBOAA MOAHOFG  AMAMETpa

(%) mec) 42 85—90 1214
MponssopnTeabnocts TpyAa (M3 /u-cm) 1,6 a0 4 0,6




Для работы в более крепких породах на базе УЗТМ создана хорошо зарекомендовавшая себя установка колонкового бурения УКБ-3,6, диа​метром 3,6 м (Центральный научно-исследовательский и проектно-кон-структорский институт подземного и шахтного строительства).
БЕЗЛЮДНЫЙ   СПОСОБ   ПРОХОДКИ   ШАХТНЫХ   СТВОЛОВ

39
Этот же институт приступил к созданию установки с комбинирован​ным рабочим органом, позволяющим осуществлять бурение в крепких породах колонковым способом и в слабых породах — инструментом, раз​рушающим породу по всему сечению ствола. Диаметр бурения намечено довести до 5 м.
Всесоюзный научно-исследовательский институт буровой техники создал реактивно-турбинную установку (РТБ-2,07) успешно применен​ную для бурения вспомогательных скважин большого диаметра. Раз​рабатывается проект установки для бурения стволов диаметром до 6 м. Развиваются исследования с целью создания установок с погружным электроприводом, располагаемым на рабочем органе. Такая установка для бурения скважин (ТМ-2,3) создана Государственным научно-ис​следовательским и проектным институтом угольной, рудной, нефтяной и газовой промышленности и в настоящее время проектируется установка того же типа для бурения стволов диаметром до 5—6 м. Над установкой с погружным электроприводом и планетарно-фрезерным исполнительным органом работает Украинский научно-исследовательский институт ор​ганизации и механизации шахтного строительства.
Следует отметить также исследования по созданию установки для взрывовращательного бурения стволов, при котором разрушение породы осуществляется путем высокочастотного взрывания накладных зарядов жидкого взрывчатого вещества (Центральный научно-исследователь​ский и проектно-конструкторский институт подземного и шахтного строи​тельства).
Все эти установки находятся в разной степени готовности и экспе​риментирования, но уже разнообразие направлений творческих поисков говорит о возможности скорого создания техники безлюдной проходки шахтных стволов.
Для реализации этой возможности необходимо быстрое внедрение буровой техники в горную промышленность, а также проведение серьез​ной и обширной программы научных исследований, причем исследова​ний комплексных, требующих кооперации ученых различных отраслей. Прежде всего нужны более совершенные инструменты для разруше​ния пород. В этой области работы должны развиваться в направлении изыскания оптимальной геометрии контактирующих поверхностей ор​ганов разрушения для достижения высоких давлений на породу и повы​шения износостойкости инструмента.
Одним из основных факторов, определяющих скорость бурения, яв​ляется интенсификация удаления разбуренной породы с забоя и выноса ее на поверхность. В связи с этим необходимо при разработке новых схем бурения более глубоко изучать гидродинамику промывочной жидкости с взвешенной в ней породой на всем пути от забоя ствола до поверх​ности.
Далее встает вопрос о создании средств автоматизации контроля за качеством промывочного раствора в процессе бурения, его пополнением и регенерацией. Наконец, необходимо всесторонне изучить вопросы, связанные с креплением шахтных стволов при проходке их бурением. Например, современная химия уже предлагает пластмассовые материа​лы на различной основе, которые значительно прочнее стали. Крепь из таких материалов была бы идеальной.
Создание установок с погружным электроприводом выдвигает зада​чу изыскания средств защиты электродвигателя от проникновения гли​нистого раствора при давлении порядка 100—150 атм. Исключительно важной является и проблема передачи энергии на большие глубины в среде глинистого раствора.
