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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТУРКМЕНИИ
Возведение многообразных сооружений на трассе Главного Туркмен​ского канала требует широкого использования местных строительных материалов.
По существу только в специальных инженерных сооружениях гидро​технического характера необходимо применение, в качестве основных, таких материалов как цемент и железо. Что же касается всех остальных, очень многочисленных построек—жилых, общественных, служебных и вспомогательных зданий — то все они почти целиком могут возводиться из местных материалов. Испытанные в сооружениях многовековой дав​ности, эти материалы демонстрируют и ныне свои высокие качества в-великолепных архитектурных памятниках, конструктивные и художе​ственные достоинства которых делают их подлинными произведениями искусства.
Применение старыми зодчими только местных материалов для всех видов сооружений и умелое использование этих материалов было осно​вано, в первую очередь, на знании качеств и возможностей каж​дого из них и, равным образом, на строгом учете тех специфических условий, в которых возводилось и должно было существовать то или иное сооружение. Учитывая эту специфику и особенности строительных мате​риалов, старые зодчие создали немало конструкций, оригинальность, про​стота и надежность которых не могут не привлечь к себе пристального внимания советских строителей — архитекторов, инженеров, конструк​торов.
Применявшиеся старыми туркменскими зодчими методы кладки различ​ных частей здания (фундаменты, стены, своды, купола) демонстрируют остроумное использование специфических качеств и особенностей мате​риала в каждом отдельном случае и глубокое, хотя и своеобразное пони​мание тесной взаимосвязи между работой конструктивной системы и ма​териалами, из которых эта система выполнена.
Из местных строительных материалов, имевшихся в распоряжении старых зодчих Туркмении и Средней Азии, ими были избраны и широко применялись в качестве основных кирпич, глина и ганч. Применяя ганч в. качестве строительного раствора, местные мастера прослаивали все соору​жение эластичным связующим, получая известную гарантию устойчивости и сопротивляемости здания сейсмическим толчкам и сотрясениям. Пресле​дуя те же цели, старые зодчие   укладывали под подошву фундамента
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подушку из хорошо вымешанной глины и на глине же вели кладку Фун​дамента, независимо от того, из какого материала выкладывалась дан​ная часть сооружения (камень, кирпич или то и другое вместе). Под землей глина сохраняет свои высокие эластические свойства, не пересыха​ет и не выветривается как в надземных кладках, поэтому указанный мате​риал, в глазах старых строителей, полностью отвечал своему назначе​нию. Исследование фундаментов многих сооружений, построенных в Туркмении и Средней Азии в XI—XVI веках, показало всю обоснован​ность такого мнения.
В качестве вяжущего раствора в наземных кладках из обожженного кирпича применялся ганч (известный также под названиями «гажа», «гяч», «кеч»). Сырьем для него служит местный алебастр с природными вкраплениями лесса; цвет сырого ганча (называемого иногда «бур») — светлосерый с коричневатыми оттенками, зависящими от примесей лессо​вых глин. Этот вид сырого ганча залегает под землей на разных глубинах и разрабатывался карьерами. Другой вид сырья для получения ганча называется «арзык», он залегает всегда ближе к поверхности земли и часто выходит наверх. Арзык очень порист и рыхл и по внешнему виду напоминает губку грязносерого цвета. После обжига арзык дает мате​риал, уступающий по качеству обожженному буру, однако вполне при​годный для кладки стен.
Обжигался ганч в напольных круглых печах (хумданах), форма и устройство которых • позволяли располагать обжигаемый материал в виде купола над топкой, занимавшей все пространство внутри стен. Топливом, сжигавшимся в хумдане, служили главным образом «янтак» (Alhadi carnelorum) и «джусан» (Artemisia fragrans), определенным образом влиявшие, по мнению старых мастеров, на повышение качества будущего ганча. Температурой обжига обычного ганча можно считать 135—150° Ц. На янтаке ганч обжигался б—7 часов1, после чего за​кладка топлива прекращалась, но не сразу, а постепенно, так как счи​талось, что это имеет немаловажное значение для получения высоко​качественного материала.
После обжига ганчу давали полностью остыть в печи, так как, по мнению старых мастеров, при размалывании ганча до наступления пол​ного остывания прочность его снижается.
«Арзык» из-за хрупкости обжигался (варился) в котлах, куда его засыпали измельченным.
Обожженный ганч легко измельчается, и в современных условиях это не представляет никаких затруднений. Однако здесь необходимо указать, что старые мастера придавали большое значение размеру зерна измельченного материала и применяли ганч в кладках кирпича и в от​делочных работах, строго сообразуясь с «помолом».
Ганч разбивался на специальной утрамбованной площадке особым железным инструментом, имевшим вид продолговатой болванки с уш​ком, через которое продевалась волосяная веревка. Размельченный таким образом ганч просеивался через 3—4 грохота с разными по раз​меру отверстиями, что позволяло сразу же сортировать материал по размеру зерна.
Если ганч предназначался для чистых штукатурок и отделочных работ, его после выгрузки из печи очищали от копоти и сажи; размель​ченный он давал чистый, белого цвета материал, называвшийся «гуль-ганч».   Для   приготовления   раствора,   шедшего   в   кладки, применялся
1 Ганч,  предназначавшийся для гидравлических растворов   («кыр»), обжигался не менее 24 часов.
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неочищенный «тез-ганч», приобретавший вследствие этого сероватый цвет.
В растворах для кладки ганч почти никогда не применялся в чистом виде; сухой ганч смешивали с песком или лессовой землей в пропор​циях 2:1,1:1 и 1:2. Старые мастера предпочитали для кладки использовать раствор ганча крупного размола, как наиболее прочный. Крупнозернистый ганч схватывается несколько медленнее, чем ганч мелкого помола; здесь, вероятно, имеют место те мало еще исследован​ные процессы затвердевания гипсовых растворов, при которых постепен​ное наращивание механической прочности связано с продолжающимся набуханием отдельных крупных зерен раствора уже «в постели». По мнению старых местных мастеров, полное схватывание ганчевого рас​твора с кирпичом или камнем и наивысший предел его прочности на​ступают примерно через год. Это необходимо отметить особо, ввиду принятых у нас норм испытания образцов строительных растворов (в том числе и гипсовых) через 7, 14 и 28 дней, после чего и выносит​ся суждение о достоинствах раствора.
С точки зрения старых опытных мастеров-строителей, для получения наиболее прочного раствора следует брать ганч, размолотый до размера зерен манной крупы.
В качестве добавок в ганчевые растворы применялись, кроме упомя​нутых лесса и чистого песка, также кирпичная мука, зола и толченый древесный уголь.
Песок и кирпичная мука считались добавками инертными. Лессовая глина сама являлась неплохим вяжущим; высыхая медленнее, чем ганч, она способствовала полному набуханию его зерен (при 'крупном помо​ле) и замедленному их просыханию, что, по мнению строителей, повы​шало качества ганча.
Зола (полученная при сжигании травы и мелкого кустарника) обя​зательно добавлялась в раствор ганча, если он предназначался для кладки, где предполагалась повышенная влажность. Если грунт, на ко​тором возводилось сооружение, был засорен солями, в качестве изоли​рующего слоя укладывалось два-три ряда кирпича на растворе ганча с примесью толченого древесного угля и золы.
Зола добавлялась в ганч или в чистом виде (в соотношениях 1 : 1 или 2:1), или пополам с жирной глиной; зола и дробленый древесный уголь смешивались в сухом виде с ганчем, а глина размешивалась предварительно с водой, на которой и затворялся ганч с золой.
В монументальнейшем сооружении средневековой Туркмении, в мав​золее султана Санджара, в нижних рядах кладки стен раствором слу​жил ганч с золой и древесным углем, выше — ганч с кирпичной мукой, а далее — ганч с песком.
Гидравлические растворы, применявшиеся старыми мастерами при возведении мостов, сардоба (водохранилища) и бань, приготовлялись особо и носили название «кыр». Этот вид растворов сложен как в при​готовлении, так и при укладке на место. Кыр очень редко применялся в качестве вяжущего в кладке, а чаще как штукатурка, покрывавшая сплошь всю поверхность, соприкасавшуюся с водой.
Существовало довольно много способов приготовления кыра, но все они сложны почти в одинаковой мере, а полученные составы разнятся незначительно. Ныне кыры представляют только интересную страницу в истории строительной техники, так как высококачественные советские цементы полностью вытеснили и заменили этот сложный старинный раствор. Ганчевые же растворы и в наши дни обладают немалой ценностью, так как применение их в массовом строительстве поможет сэкономить огромные средства, расходуемые на привозные материалы и
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транспорт. Что же касается качественной стороны дела, то убедитель​нейшими аргументами в пользу ганча являются сооружения, построенные руками средневековых мастеров семь, восемь и более веков назад.
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Широко используя ганч в строительном деле, старые зодчие, однако, не прекращали попыток добиться от этого материала новых нужных им качеств путем введения в раствор добавок, влиявших на основные его свойства. Эти попытки и поиски привели к вероятному применению до​бавок казеина, так как очень много местных легенд и преданий, повествуя о том или ином выдаю​щемся сооружении, непременно упоминают о строительном ра​створе, затворявшемся на молоке или даже на «сюзме», благодаря которым, якобы, так прочны и устойчивы эти постройки (мина​реты в Куня-Ургенче и Вабкенте, мавзолей Тюрябек ханым в Куня-Ургенче и др.).
Вероятно, эти же поиски ста​рых зодчих привели в конце кон​цов к тому продукту, добавки которого в гипсовые растворы позволили строителям по-новому использовать ганч. Добавкой этой явился «шереш» — серовато-жел​тый порошок из высушенных и пе​ретертых корней растения того же названия (род Eremurus, се​мейство Liliacaea) 2.
Для  получения  ганчевого рас-
твора на стройках Средней Азии шереш добавлялся в воду перед засып​кой в нее сухого ганча, причем следует отметить, что порошок шереша не тонет, а очень быстро распространяется по всей поверхности воды. Коли​чество шереша на обычный замес ганча (10—12 кг) —одна щепотка. Та​кая добавка шереша, несколько повысив водоупорность ганчевого раствора, замедляет его схватывание, не понижая, однако, его механи​ческой прочности и эластичности 3.
Первые же опыты с ганчем и шерешем 4 позволили установить неко​торые неизвестные ранее свойства последнего, достойные самого при​стального внимания не только строителей, но и специалистов многих других отраслей науки.
Шереш, как сказано, добавлялся старыми мастерами в раствор ганча в таком ничтожном весовом отношении, что его можно отнести к типу защитных   коллоидов и поверхностно-активных   веществ5.   Кроме   того,
2
Представители рода эремурусов весьма разнообразны и широко распространены
не^только в Средней Азии, но и на всем юге и юго-востоке Советского Союза. В сред​
ней полосе некоторые виды эремурусов культивируются в декоративном садоводстве
из-за своих красивых цветов белого, розового и желтого тона. Эремурусам Средней
Азии посвящена значительная литература, но шереш в ней упоминается только как
клей.
3
Это наблюдается и при введении некоторых других замедлителей, например
при добавке настойки из виноградных выжимок.
4
Опыты производились в 1932—1934 годах в лаборатории Института историче​
ской технологии Государственной академии истории материальной культуры в Ленин​
граде.
6 По данным проверки на месте (во время реставрационных работ) добавки этч чаще всего составляли около 0,03%  от веса сухого ганча.
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незначительность количества шереша не дает оснований считать его дей​ствующим в качестве обычного химического реагента 6.
Шереш на водном растворе является типичным коллоидом и его влияние на схватывание ганчевого раствора сказывается в замедленной кристаллизации ганча. Однако самое разительное — это установленный нами факт, что самая незначительная добавка шереша (0,03%) уже из​меняет кристаллическую структуру ганчевого раствора.
Явления, происходящие при схватывании чистого ганчевого раствора с добавкой шереша, хорошо видны на микрофотографиях7.
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Структура кристаллов, образу​ющихся в чистом ганчевом ра​створе, совершенно отлична от структуры кристаллов в растворе с добавкой шереша. В чистом ганче кристаллы тонкие, иглооб​разные, они частью беспорядочно рассеяны, частью собраны в игольчатые пучки. Образования двойников не наблюдается.
Микрофотография ганчевого раствора с добавкой шереша дает совершенно иную картину. Кри​сталлы имеют форму ромбоэдри​ческих прием с незначительной разницей в величине осей и рав​номернее заполняют поле види​мости. Заметна склонность к двой​никовым сросткам (при наблю​дении в микроскоп можно отме​тить значительно более медлен​ный рост кристаллов, чем в предыдущем случае).
таким образом влияние дооавки шереша сказывается в изменении кристаллической структуры ганча, в скорости образования кристаллов, в изменении их группировки и проистекающего отсюда увеличения меха​нической прочности 8.
Выработанные вековым опытом приемы пользования ганчевым рас​твором и добавками к нему сделали этот материал незаменимым в пред​ставлении многих поколений местных строителей. В наши дни этот мате​риал часто заменяется другими, однако вряд ли целесообразно заменять ганч там, где он оправдал себя так блестяще в течение веков.
6
Мнение это было высказано М. В. Фармаковским и И. П. Красниковым при
проведении нами опытов с шерешем и ганчем в Институте исторической технологии
в Ленинграде.
7
Микрофотографии раствора чистого ганча и ганча с добавкой шереша (в коли​
честве 0,03%) были засняты в упомянутой выше лаборатории Института исторической
технологии старшим научным сотрудником В.  Н.  Кононовым.
8
Воздействие добавки шереша на кристаллическую структуру ганча позволяет
поставить вопрос о «принудительной кристаллизации», управлении темпом роста кри​
сталлов и связанным с этим изменением структуры кристаллов. Решение этой задачи
может иметь немаловажное значение, например в керамической и силикатной про​
мышленности.
ХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КНИГ И ДОКУМЕНТОВ
(В Лаборатории консервации и реставрации документов АН СССР)
Лаборатория консервации и реставрации документов — одно из моло​дых научных учреждений Академии Наук СССР. До Великой отечествен​ной войны Лабораторией были выполнены сложные работы по восстанов​лению почти разрушенных документов, а также созданы новые способы консервации. Один из них, разработанный возглавлявшим тогда лабора​торию Н. П. Тихоновым при консультации академиков С. И. Вавилова. И. В. Гребенщикова, В. Е. Тищенко, Ф. В. Левинсон-Лессинга, был приме​нен для консервации на хранение микротекста Сталинской Консти​туции. Текст Конституции микроколлоидным методом был нанесен на пла​стину полированного кварца, затем серебряные изображения букв путем вирирования были заменены платиновыми, после чего органический эмульсионный слой был сожжен, а платиновые буквы покрыты защитным стеклом. Пластина с текстом была уложена в специальный футляр из плавленного диабаза. Такая консервация гарантирует сохранение текста на многие столетия.
В годы Великой Отечественной войны деятельность Лаборатории была прервана, а ее техническая база разрушена во время блокады Ленингра​да. После восстановления Лаборатория получила разнообразную аппара​туру и смогла приступить к выполнению научно-исследовательских работ, имеющих важное практическое значение. Одной из первоочередных тем была «Гигиена книги и документа», связанная с исследованием физико-химических свойств материалов документа, анализом среды, в которой он хранился, изучением микроорганизмов, в первую очередь микроскопиче​ских плесневых грибков и бактерий, разрушающих документ.
Центральным звеном этой темы является изучение режима хранения в книго- и архиво-хранилищах. В связи с этим Лаборатория предприняла проверку ряда дезинфицирующих и дезинсицирующих веществ, провела исследовательскую работу с целью устранения вредного влияния форма​лина на кожаные переплеты, проверила действие некоторых веществ на окраску печатного и рукописного текстов, цветных рисунков и гравюр. Проведенные исследования позволят расширить число применяемых в хранилищах фунгисидов и инсектицидов.
Лабораторией ведутся систематические контрольные наблюдения усло​вий хранения книжных и документальных фондов в Институте русской литературы, в Архиве и Библиотеке АН СССР и других хранилищах. Результаты наблюдений подтверждают, что качественные изменения книг и документов зависят от температуры, влажности, света и газовой среды.
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Повышенная влажность или слишком большая сухость воздуха музеев и хранилищ, недостаточная вентиляция вызывают физико-химические изме​нения в объектах хранения и последующее разрушение их материала. Экологические факторы, главным образом влажность и температура, играют большую роль в развитии плесневых грибков, а чрезмерная сухость воздуха ведет к малозаметному на первый взгляд, но активному процессу старения и разрушения бумаги. Суточные колебания температуры также вызывают старение и разрушение бумаги.
Наблюдения за условиями хранения сопровождаются выявлением материалов, требующих дезинфекции и реставрации. Установлено, что только в ленинградских учреждениях Академии Наук в этом нуждаются десятки тысяч документов.
Специальная бригада Лаборатории ознакомилась с условиями хране​ния и реставрацией книг и документов в 10 московских институтах и архи​вах Академии Наук. Бригада выявила недостатки как в условиях хране-нения, так и при реставрации материалов. Установлено, что для рестав​рации ценных документов научные учреждения прибегают к услугам слу​чайных «специалистов», которые подчас портят ценнейшие материалы. По заданию Совета филиалов АН СССР Лабораторией проведен ин​структаж по вопросам реставрации и хранения в Дагестанском филиале АН СССР. Ознакомление с постановкой хранения в этом филиале пока​зало необходимость создания специальной бригады Лаборатории для обслуживания академических организаций в Москве и на периферии.
Лаборатория поставила перед собой задачу разработать физико-хими​ческие и фото-аналитические методы анализа с целью установления при​чин и характера повреждений бумаги. Для осуществления этой задача Лаборатория была пополнена аппаратурой по ультрафиолетовой и инфракрасной радиации, а также новой измерительной аппаратурой. Новое оборудование позволило приступить к решению чрезвычайно важ​ного вопроса — выявления ослабленных и даже «потухших» текстов. При помощи ультрафиолетовой радиации были расшифрованы и зафик​сированы фотографическим путем ценные рукописи и документы.
Лабораторией установлены причины разрушения фоноваликов из фо-нограммархива Института русской литературы АН СССР, изучена струк​тура мозаичных материалов, обнаруженных в Усть-Рудицах при раскоп​ках фабрики цветных стекол М. В. Ломоносова, осуществлено микрофото​графическое усиление слабого рельефа, позволившее восстановить серию чертежей знаменитого русского новатора техники прошлого И. И. Кули-бина.
Не замыкаясь в собственных стенах, коллектив Лаборатории прово​дит работы в содружестве с другими научно-исследовательскими учрежде​ниями и высшими учебными заведениями.
Так, вместе с научными работниками Ленинградского государственно​го университета имени А. А. Жданова, Лаборатория изучает методы обра​ботки бумаги кремне-органическими соединениями с целью гидрофобиза-ции и консервации.
Совместно с Технологическим институтом имени В. М. Молотова ведет​ся подбор бумаги долговечного хранения. В 1951 году были разработаны показатели для изготовления соответствующего сорта бумаги.
Важное место в составе Лаборатории занимает реставрационная груп​па. На основе производственного процесса работники этой группы совер​шенствуют старые и изыскивают новые методы реставрации, выявляют вопросы, требующие специальных исследований.
В результате химических изысканий были опробованы и установлены
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некоторые   способы   удаления   загрязнений и пятен на бумаге.   Освоен прием механического расщепления бумажного листа.
Реставраторы ведут подробные записи, отмечая все, что может по​служить ценным материалом для дальнейшей работы. Перед началом реставрации особо сложных объектов производится контрольное фотогра​фирование. Вторично документ фотографируется после обработки.
За последние полтора года Лабораторией реставрированы рукописные книги XVI—XVII веков из собраний Библиотеки Академии Наук СССР: «Пролог», «Триодь», а также «Рукопись светского содержания». Восста​новлен ряд ценнейших изданий петровской эпохи, в том числе «Учебник артиллерии» 1712 года, «Введение в историю Российскую» 1718 года, «Устав морской» 1724 года, гравюры на шелку первой половины XVIII века.
Особенно сложным было восстановление рукописных книг, имевших сквозные поражения и разрушения с выпадами бумаги, которая кроши​лась от малейшего прикосновения. Значительная часть листов была сце​ментирована плесенью. Для укрепления особо слабых листов проводи​лась пропитка их укрепляющими составами с последующей накаткой про​зрачных бумаг, которые, не затемняя текста, значительно укрепляли бума​гу, возвращая жизнь документу на новый длительный срок. В числе по​ступивших в Лабораторию объектов была миниатюрная книга, обнару​женная в фондах академической Библиотеки в Ленинграде. Эта книжка была настолько ветхой, что даже при легком прикосновении к ней стра​ницы распадались на мельчайшие части. Применив пропитку бумаги укрепляющим составом, сотрудники Лаборатории в результате кропотли​вой работы вернули жизнь маленькой книжке. Это оказался уникальный экземпляр работы «Генеральные сигналы, надзираемые во флоте его цар​ского величества», напечатанный в Москве по приказу Петра I в мае 1708 года. Миниатюрная книжка, размером 6Х 10 см,— не только заме​чательный образец русского полиграфического искусства того времени, но и ценный исторический документ. До сего времени третьей по счету книгой русской гражданской печати считалась «Книга о способах, творя​щих водохождение рек свободных», напечатанная в Москве в июне 1708 года. Сейчас установлено, что на третье место следует поставить «Генеральные сигналы», опубликованные в том же году, но на месяц раньше.
Среди других восстановленных документов — дипломы выдающегося русского химика Н. Н. Бекетова, часть архива сподвижника Петра 1 А. Д. Меншикова, альбом старинных гравюр XVIII века и другие старин​ные документы.
В планах работ реставрационной группы особое место занимает новый и очень важный раздел — восстановление художественных кожа​ных переплетов.
Для дальнейшего развития работ желательно создание при Лаборато​рии научно-консультативного совета из специалистов — бумажников, химиков, физиков и т. п., а также укрепление технической базы, особенно в части кварцевой оптики для фотографирования в ультрафиолетовых лучах с целью расшифровки слабо читаемых и «потухших» текстов.
И. П. Харитонов
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На 76-м году жизни скончался выдающийся ученый и врач, действи​тельный член Академии Наук СССР, Академии медицинских наук СССР и Академии Наук Украинской ССР, Герой Социалистического Труда Николай Дмитриевич Стражеско.
В лице Н. Д. Стражеско советская медицина потеряла одного из крупных своих представителей. Начав научную деятельность в лабора​тории великого И. П. Павлова, Н. Д. Стражеско блестяще овладел методами физиологического исследования. Вместе с сотрудниками он успешно разрабатывал и решал ряд труднейших вопросов лечения болезней сердца, кровеносных сосудов, органов пищеварения и других заболеваний.
В исследованиях ученого сочетались высокое искусство физиологи​ческого эксперимента и тонкая наблюдательность клинициста. Им была разработана научная теория ревматизма, в которой показана тесная связь этого заболевания с сепсисом и эндокардитом.
Полувековая преподавательская деятельность Н. Д. Стражеско в высших учебных заведениях страны сделала его открытия, знания и опыт достоянием тысяч врачей-специалистов.
Правительство высоко оценило выдающиеся научные заслуги Н. Д. Стражеско. Он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями. В 1947 году Н. Д. Стражеско был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Память о выдающемся ученом Николае Дмитриевиче Стражеско навсегда сохранится в истории отечественной медицины.
Академия Наук СССР
Академия медицинских наук СССР
Министерство здравоохранения СССР
Академия Наук Украинской ССР
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23 июля с. г. после непродолжительной, но тяжелой болезни скончал​ся крупный геолог, специалист по рудным месторождениям академик Александр Николаевич Заварицкий.
А. Н. Заварицкий родился в 1884 году в г. Уфе. Окончив в 1909 году Горный институт, он посвятил свою деятельность изучению месторожде​ний полезных ископаемых Урала. Научные работы А. Н. Заварицкого выдвинули его в число выдающихся специалистов по рудным месторож​дениям и геологии Урала. А. Н. Заварицкий уделял также большое внимание изучению петрографии изверженных пород, вулканических процессов и метеоритов. Им опубликовано большое количество научных работ и крупных монографий. В 1939 году А. Н. Заварицкий был из​бран в действительные члены Академии Наук СССР.
Правительство высоко оценило заслуги А. Н. Заварицкого. Он был награжден двумя орденами Ленина. Ему дважды была присуждена Сталинская премия.
В лице А. Н. Заварицкого   геологическая наука потеряла   крупного
ученого
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