НАУЧНЫЕ СЕССИИ, КОНФЕРЕНЦИИ  И   СОВЕЩАНИЯ
КОРРОЗИЯ  И ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ
(Совещание в Институте физической химии Академии наук СССР)
Защита металлического фонда от корро​зионного разрушения и создание новых кор-розионностойких сплавов имеют огромное народнохозяйственное значение. Известно, например, что около 10% ежегодного произ​водства черных металлов в нашей стране расходуется на компенсацию коррозионных потерь. Ежегодные убытки от коррозии ис​числяются миллиардами рублей. Обсужде​нию результатов теоретических и практиче​ских работ по борьбе с коррозией металлов, а также вопросу координации предстоящих исследований было посвящено V Всесоюз​ное совещание по коррозии и защите метал​лов, состоявшееся 23—25 июня в Институте физической   химии   Академии   наук   СССР.
В совещании приняли участие представи​тели академических и отраслевых научно-исследовательских институтов, высших учеб​ных заведений, заводов и других организа​ций, ведущих работы в этой области.
Открывая совещание, член-корреспондент АН СССР В. И. С п и ц ы н отметил, что успешное развитие в нашей стране теорети​ческих и практических исследований по кор​розии и защите металлов позволило решить ряд крупнейших практических проблем борь​бы с коррозией. Однако объем исследований, ведущихся в этом направлении институтами Академии наук СССР, а также академиями наук союзных республик, недостаточен.
Заслушанные на совещании доклады были посвящены основным вопросам коррозии и защиты металлов: теории создания корро-чиопностойких сплавов, изучения процессов коррозии металлов в окислительных средах высокой концентрации; атмосферной, мор​ской и почвенной коррозии; электрохимиче​ской защите подземных сооружений, иссле​дованию защитных пленок.

Доктор химических наук Н. Д. Тома-шов в своем докладе изложил основные во​просы теории коррозии металлов и научные принципы создания коррозионностойких сплавов. Анализируя причины коррозионной устойчивости металлов и сплавов, он опреде​лил роль микрокатодных включений в кор​розионных процессах и показал особенности работы коррозионных пар в условиях возник​новения и разрушения пассивного состояния.
На основе современных теоретических представлений поиски повышения коррозион​ной устойчивости сплавов следует вести .в направлении создания сплавов, образующих более совершенный защитный (экранирую​щий) слой продуктов коррозии на своей по​верхности, возможного уменьшения катодной активности сплава, а также уменьшения его анодной активности. В условиях, благопри​ятных для возникновения пассивного состо​яния (отсутствие разрушающих пассивность активных анионов в растворе), возможно по​вышение коррозионной устойчивости за счет введения в сплав активных катодных при​садок.
Кандидат химических наук В. П. Батра​ков доложил о результатах исследований электродных процессов при коррозии метал​лов в окислительных средах, позволивших сделать некоторые теоретические обобщения и разработать методы защиты в этих усло​виях.
Интересные экспериментальные данные со​держались в докладе кандидата химических наук Г. П. Черновойи Н. Д. Томашо-в а о повышении устойчивости пассивного состояния нержавеющих сталей. Установле​но, что при введении небольших количеств легирующих катодных добавок (Pt, Pd, Cu) в  структуру  сталей   скорость   коррозии   в
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растворах H2SO4 значительно уменьшается. Подобное же действие оказывают добавки ионов благородных металлов в коррозионный раствор.
Новые данные о влиянии добавок в рас​твор на коррозию металлов в кислых средах были приведены в докладе доктора химиче​ских наук Л. И. Антропова, который дал возможное истолкование этих данных с учетом роли нулевой точки металлов в кор​розионных процессах.
Знание нулевой точки металла и его ста​ционарного потенциала облегчает подбор адсорбционных замедлителей коррозии, а также применение комбинированного метода защиты, основанного на использовании совместного действия катодной поляриза​ции и замедлителей.
Объяснение механизма коррозии в парах галоидоводородных кислот (НС1, HBr, HJ) было предложено доктором химических наук 3. А. И о ф а. При изучении механизма кор​розии, особенно в начальной ее стадии, им был использован метод меченых атомов (в частности применялся радиоактивный изотоп иода 131). Установлено, что конеч​ный состав продуктов коррозии железа зави​сит от соотношения парциальных давлений паров кислоты, влаги и кислорода в газовой фазе.
Кандидат химических наук А. Я. Шата​лов рассмотрел влияние рН на стационар​ные потенциалы металлов и их коррозион​ную стойкость.
Показано, что величина концентрации ионов водорода в растворе является одним из главных факторов электрохимической коррозии металлов.
Для ряда групп металлов установлены аналитические зависимости стационарных потенциалов и коррозии от рН.
Интересные теоретические и практиче​ские вопросы комплексной электрохимиче​ской защиты от коррозии магистрального газопровода большой протяженности были освещены в докладе члена-корреспондента АН УССР И. Н. Францевича. Защи​та будет эффективной и экономичной только в случае комплексного применения пассив​ных (битумные и другие покрытия) и актив​ных (электрохимические) средств.
Как указал докладчик, единственным параметром, однозначно определяющим за​щитный эффект, является защитный потен​циал.

Кандидат химических наук А. Ф. Лунев, рассматривая вопросы теории протекторной и катодной защиты подземных сооружений от коррозии, отметил, что минимальный за​щитный потенциал определяется значением потенциала начальных анодных участков защищаемого сооружения и зависит от при​роды грунта, состава стали и других факто​ров.
Наблюдения показывают, что в нейтраль​ных почвах стальные контрольные пластины практически защищались при потенциале —0,85 в по отношению к медно-сульфатному электроду. При потенциалах более отрица​тельных, чем—1,2 в, прилипаемость би​тумного покрытия быстро нарушается.
Доктор технических наук А. С. А ф а-н а с ь е в и ассистент Е. Н. Чанкова сообщили о результатах исследования катод​ного поведения окисленной стали (ржавчина, технологическая и низкотемпературная ока​лина, окисная пленка, полученная при ще​лочном оксидировании). Были определены кинетические характеристики электрод​ных процессов при катодной поляризации стали.
Исследование коллоидно-химических явле​ний при коррозионных процессах, проведен​ное действительным членом АН Латвийской ССР Л. К. Л е п и н ь, позволило выяснить роль значности ионов (особенно анионов электролита), а также их концентрации при коррозии Al, Pb, Fe. Наблюдаемая незави​симость скорости коррозии железа от на​чального значения рН в интервале 4—9 объ​ясняется тем, что рН не сохраняется посто​янным, но стабилизируется на одном и том же значении, соответствующем области устойчивости основного продукта окисления железа.
В докладе доктора химических наук И. Л. Розенфельда, Т. И. Павлуц-кой и К. А. Жигаловой было сообще​но о примененной ими новой методике ис​следования электрохимического и коррозион​ного поведения металлов (Си, Fe) в тонких слоях электролитов (70—300 /л). Установлен​ные авторами закономерности увеличения скорости кислородной деполяризации вслед​ствие конвекционного переноса кислорода даже в относительно тонких пленках элек​тролита (70 /а,) позволяют по-новому объяс​нить многочисленные случаи усиления корро​зии металлов вдоль ватерлинии, в зонах пе риодического   смачивания   и   высыхания,   а
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также в условиях периодической конденса ции и испарения влаги.
Новые данные по коррозионным испыта​ниям углеродистых, низколегированных не​ржавеющих сталей (НЛ-2) в условиях Кас​пийского моря были приведены доктором технических наук В. Ф. Н е г р е е в ы м, ко​торый изучил влияние на коррозию таких факторов, как доступ кислорода, наличие об​растания, температура, количество осадков, солнечное освещение, состав стали и различ​ные средства защиты.
На заключительном заседании рассматри​вались вопросы, связанные с применением защитных пленок на алюминии, магнии и их сплавах. Кандидат химических наук М. Н. Т ю к и н а доложила о выполненном совместно с Ф. П. Заливаловым иссле​довании влияния химического состава и структуры сплавов на основе алюминия на процесс роста толстых анодных окисных пле​нок и их свойства. Была приведена принци​пиальная схема роста анодных окисных пле​нок на гетерогенных сплавах в зависимости от их химического состава, а также данные о влиянии химического состава и структуры сплава на износ анодированных поверхно​стей.
Кандидатом химических наук Г. Б. Кларк совместно с Н. И. Исаевым изучено по​ведение защитных пленок на алюминии в различных растворах методом измерения со​противления и емкости. Установлено, что величина измеряемой емкости закономерно меняется в зависимости от числа электрохи​мически активных участков на пленке, т.. е. пропорционально части поверхности ме​талла, включающей анодные и катодные участки.
Показано также, что растворение анод​ных пленок на А1 в растворах солей и даже кислот идет через предварительное на​полнение (уплотнение) окисной пленки.
Кандидатом химических наук Е. Н. П а-Л е о л о г было исследовано влияние различ​ных защитных пленок (естественная, гидро-окисная, оксихроматная) на скорость корро​зии и эффективность работы магния и его некоторых сплавов (МА-1, МЛ-5) в качестве анода и катода, а также на соотношение между скоростью водородной и кислород​ной деполяризации при коррозии и на вели​чину омического сопротивления поверх​ности. Доклад     кандидата     технических     наук

М. А. Тимоновой касался защиты маг​ниевых сплавов неорганическими пленками. Установлено, что анодная пленка, получен​ная в щелочном электролите, после напол​нения в растворе, содержащем КгСггСЬ и Na2HP04, обладает повышенными защитны​ми свойствами в растворе NaCl и во влаж​ной атмосфере, а также повышенной изно​состойкостью по сравнению с пленками, по​лученными химическим путем.
На основании обсуждения заслушанных докладов и многочисленных выступлений в прениях совещание определило важнейшие направления работ по коррозии и защите металлов.
В первую очередь должны быть усилены научные исследования, связанные с разра​боткой теоретических основ коррозионно-стойкого и жаростойкого легирования и со​зданием более устойчивых новых сплавов, а также с развитием теории пассивного состо​яния, дальнейшим совершенствованием мето​дов повышения устойчивости нержавеющих сталей и исследованием коррозионных харак​теристик ряда новых сплавов.
Одновременно с развитием теории подзем​ной, морской и атмосферной коррозии дол​жны разрабатываться методы противокор​розионной защиты сооружений и конструк​ций, а также методы определения корро​зионной активности почв в полевых усло​виях.
Указано на важность создания теории про​текторной защиты, разработки новых протек​торных сплавов с большим коэффициентом токоотдачи, изыскания протекторных напол​нителей, улучшения методов расчета элек​трохимической защиты, изучение коррозии металлов под напряжением и разработки ряда других направлений.
Совещание рекомендовало шире применять новейшие методы исследования, такие, как радиоактивные индикаторы, электронная микроскопия, радиография, рентгенография, полярография, адсорбционная техника и другие.
В своих решениях совещание указало на недостаточный выпуск высшими учебными заведениями специалистов по коррозии и защите металлов, в частности специалистов по почвенной коррозии.
Совещание отметило также, что наша про​мышленность не выпускает приборов и обо​рудования, необходимых для устройства станций  катодной  защиты  и  протекторных
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установок, которые применяются для защи​ты от коррозии подземных и морских соору​жений.
Признано необходимым создать комиссию по координации научно-исследовательских работ по коррозии и защите металлов, веду-

щихся в Академии наук СССР и ее фили​алах, а также в академиях наук союзных республик.
Доктор химических наук Н. Д. Томашев, кандидат химических наук П. В. Щиголев
ПРОМЫШЛЕННОЕ   ПРИМЕНЕНИЕ   ИОНООБМЕННЫХ   СМОЛ
(Совещание в Отделении химических наук Академии наук СССР)
Синтетические смолы находят все большее применение в промышленности вследствие их высокой ионообменной способности, меха​нической прочности и химической устойчи​вости.
В начале XX века процессы ионного об​мена стали применяться для умягчения воды и очистки сахара: с этой целью использова​лись природные и синтетические алюмосили​каты. В изучении ионного обмена важные работы были выполнены отечественными учеными. Академик К. К. Гедройц исследо​вал явления ионного обмена в почвах. Тру​ды академика Н. Д. Зелинского и Н. А. Ши​лова по поглотительной и обменной способ​ности углей получили в дальнейшем широ​кое развитие в исследованиях академика М. М. Дубинина. Явления ионного обмена были подробно изучены и обоснованы Е. Н. Гапоном, Б. Н. Никольским, К. В. Чму-товым, углубившими теорию ионообменных процессов и указавшими ряд их практиче​ских приложений.
Ионообменные смолы применяются в про​мышленности для разделения и концентри​рования органических кислот и их солей, очистки сахара, выделения и анализа лекар​ственных веществ (витаминов, антибиотиков, алкалоидов), разделения и очистки фермен​тов, в медицине — при лечении язвенной бо​лезни, изжоги, заболевании крови, в борьбе с отложениями солей в организме и в ряде других случаев.
Комиссия по хроматографии при Отделе​нии химических наук Академии наук СССР провела в Москве 10—11 июня специальное совещание с целью выявления возможностей применения ионообменных смол в медицин​ской и пищевой промышленности. В совеща​нии приняли участие ученые, работники за​водских  лабораторий  и  инженеры  заводов

Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Тби​лиси, Новочеркасска, представлявшие раз​личные отрасли медицинской и пищевой про​мышленности.
Как указал, открывая заседание, предсе​датель секции применения хроматографии, профессор Ф. М. Шемякин, совещание было созвано с целью ознакомиться с при​менением ионообменных смол в медицинской и пищевой промышленности, наладить обмен опытом и личный контакт работающих в этой области, рассмотреть пути упрощения техно​логических процессов, улучшения качества и выхода получаемой продукции, вопросы реге​нерации смол.
Председатель Комиссии по хроматографии член-корреспондент АН СССР К. В. Ч м у-т о в отметил большую перспективность а экономическую выгодность применения ионо​обменных смол. Он подчеркнул необходи​мость в каждом отдельном случае путем специальных биологических и фармакологи​ческих исследований устанавливать отсут​ствие в очищенном веществе могущих быть вредными продуктов распада смол.
Профессор И. П. Лосев обратил внима​ние участников совещания на важность производства различных марок ионообмен​ных смол и детального их испытания на опытных установках в разных отраслях про​мышленности. Должны быть созданы ионо​обменные смолы, удовлетворяющие специ​альным требованиям, например сахарной промышленности или промышленных устано​вок по обессоливанию воды, запросам меди​цины, фармацевтической и других отраслей промышленности. Следует провести стандар​тизацию выпускаемых ионообменных смол и разработать наиболее совершенные методы их испытания (в условиях применения) на растворимость,     механическую     прочность.
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проницаемость, химическую стойкость, ста​рение, регенерируемость.
В докладе А. А. Васильева были рас​смотрены вопросы структуры катионообмен-ных смол, их предполагаемой химической устойчивости и возможных продуктов рас​пада. Медицинская, химико-фармацевтиче​ская и пищевая промышленность предъяв​ляют особенно высокие требования к хими​ческой устойчивости и безвредности для ор​ганизма человека ионообменных смол, в частности катионитов. Изучение механизма образования смолы и ее структуры чрезвы​чайно важно для правильной оценки хими​ческой устойчивости и сознательного выбо​ра   ионита.
Ионообменные смолы характеризуются трехмерной структурой и наличием при​соединенных к скелету смолы определенных функциональных групп.
Трехмерная структура придает ионитам способность противостоять растворяющему действию рабочих сред, а также устойчи​вость к химическим, термическим и меха​ническим воздействиям. Функциональные группы определяют свойства смолы, делая ее катионообменной или аниоиообменной. Однако различия в свойствах ионообменных смол зависят не только от функциональных групп, но также от структуры пространствен​ной решетки. При синтезе смолы имеет зна​чение как выбор исходных соединений (мо​номеров), так и условия синтеза, определяю​щие продукты деструкции и химическую стойкость ионита. К сожалению, ионообмен​ные смолы представляют одну из наименее изученных групп высокомолекулярных соеди​нений.
Катионообменные смолы, по современным представлениям, можно охарактеризовать как нерастворимые высокомолекулярные ки​слоты, получаемые путем реакций полиме​ризации или поликонденсации из мономер​ных соединений. В том случае, если мономер​ные соединения не содержат ионогенных групп, последние необходимо вводить в го​товые нерастворимые продукты. Ионогенные группы могут быть однотипными, разнотип​ными, сильно- или слабокислотными. Функ​циональные группы и их сочетание в значи​тельной мере определяют химическую устой​чивость смолы.
В настоящее время наиболее распростра​нены катионообменные смолы фенолальде-гидного типа, синтез которых проходит ряд

промежуточных стадий (смола в стадии А — резол) и завершается образованием трехмерных нерастворимых продуктов поли​конденсации (смола в стадии С — резит).
Полученные смолы устойчивы по отноше​нию к действию большинства органических растворителей, к растворам солей и разбав​ленных кислот, но неустойчивы к действию едких щелочей и различных окислителей. Химическую устойчивость повышает защита гидроксильной группы фенола путем заме​щения в ней водорода углеводородным ра​дикалом. Таким путем можно получать кар​боксильные катиониты, отличающиеся зна​чительной обменной емкостью, химической и механической устойчивостью.
Несколько докладов было посвящено мето​дам очистки с применением смол. К. М. С а л-дадзе рассмотрел методы очистки воды, отметив, что имеющиеся в этой области воз​можности недостаточно используются вслед​ствие слабой изученности физико-химических свойств смол, их стойкости и биологического действия. В настоящее время созданы мето​ды получения полностью или частично обес​соленной воды, пригодной для питья, а так​же методы обессоливания речной воды для питания промышленных предприятий, ча​стичного обессоливания морской и подзем​ных вод. Докладчик остановился па возмож​ностях использования ионитов для снижения зольности, очистки ряда химических веществ от катионов железа, меди, свинца, от неорга​нических анионов таких кислот, как лимон​ная, винная, яблочная, янтарная, уксусная, муравьиная, а также очистки аминокислот, Сахаров и многоатомных спиртов. Можно очищать таким путем хлориды ряда метал​лов (такие, как хлористый калий, аммоний, натрий и др.) от примесей катионов железа и тяжелых металлов в динамических усло​виях процесса.
О методах очистки молочной кислоты ионитами от красящих веществ, меланоидов и азотсодержащих веществ подробно доло​жил Г. И. Силин, в заключение коснув​шийся вопроса о проектировании соответ​ствующей промышленной установки.
Применению ионитов в сахарной промыш​ленности был посвящен доклад Г. С. Б е н и-н а, подчеркнувшего, что используемые попи​ты не вполне удовлетворяют требованиям промышленности, и необходимо как их усо​вершенствование, так и синтез новых марок. Употребление ионитов для очистки сахарных
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соков является перспективным; выработан​ная в лабораторных и заводских опытах методика очистки клеровки ионитами обеспе​чивает получение сахара высокого качества. Простую очистку сока катионитом и аниони-том нельзя рекомендовать промышленности, но имеется опыт эксплуатации заводской установки по глубокой очистке сока ионита​ми, при многократной регенерации ионооб​менной смолы. Регенерационные растворы можно использовать для получения удобре​ний и несахаристых веществ. Процесс очист​ки, а также ее контроль могут быть автома​тизированы. Применение ионитов позволит упростить существующие технологические схемы свеклосахарного и рафинадного про​изводства.
Глубокий анализ возможностей адсорб​ционной технологии выделения веществ из растворов при помощи ионитов был дан про​фессором Н. А. Измайловым. Процессы адсорбции и десорбции ов рассмотрел как части единого целого, всесторонне учитывая закономерности статики и динамики ионного обмена. Рациональное технологическое оформление адсорбционных процессов пред​полагает полное извлечение вещества из ис​ходного раствора (с максимальным исполь​зованием обменной емкости сорбента) и пол​ную его десорбцию с получением растворов, содержащих это вещество в максимальной концентрации. Динамические условия про​цесса обеспечивают непрерывность его основ​ных стадий, значительное сокращение габа​ритов аппаратуры и промышленную эффек​тивность.
В докладах Ю. В. Ш о с т е н к о, С. X. М у-ш и н с к о й, М. А. Р о м а н ч у к, Л. Г. Де​миной, Ф. М. Шемякина, А. Н. К а р-

п о в а, Г. А. В а й с м а н а, М. М. Я м п о л ь-с к о й были освещены возможности употреб​ления ионообменных сорбентов для выделе​ния алкалоидов из растительного сырья. Анализировалась форма выходных кривых, применение в фармацевтическом анализе ал​калоидов и других органических оснований. В. Д. К а р ц е в а и Б. П. Б р у в с рассмот​рели применение ионитов для количествен​ного определения стрептомицина в культу-ральной жидкости. Р. А. Рутберг доло​жила об использовании ионообменных сор​бентов для предотвращения свертывания крови. На этой основе разработан новый ме​тод стабилизации крови, позволяющий кон​сервировать новую трансфузионную среду — лейкоцитную массу.
Совещание позволило наметить пути теоре​тического обоснования ионообменной сорб​ции алкалоидов и других лекарственных ве​ществ, возможности очистки сахарных соков, органических кислот, обессоливания воды, консервирования крови, усовершенствования методов анализа фармацевтических препара​тов. Вместе с тем выяснилась необходимость широкого и систематического исследования возможностей применения ионообменных смол при лечении ряда болезней, на что должна обратить особое внимание Академия медицинских наук СССР. Обязательным условием использования ионообменных смол в пищевой и медицинской промышленности является биологический и фармакологиче​ский контроль.
Периодический созыв совещаний по затро​нутым вопросам позволит выявить новые направления и объекты исследований в этой области.
Профессор Ф. М. Шемякин
ИЗУЧЕНИЕ  СТРАН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
(Общее собрание Российского палестинского общества при Академии наук СССР)
Российское палестинское общество, яв​ляясь научной организацией в системе Ака​демии наук СССР, имеет целью изучение стран Ближнего Востока в историческом, археологическом, филологическом и этно​графическом отношениях. Созданное в 1882 году, Общество внесло значительный вклад в дело изучения ближневосточных стран. В настоящее время Обществом из​дается сборник научных трудов  (под редак-

цией члена-корреспондента АН СССР Н. В. Пигулевской), а также проводятся заседания, на которых заслушиваются доклады и сообщения по проблемам Ближ​него Востока. Так, на заседании, состояв​шемся 4 июня, академик В. В. Струве сделал доклад «Вклад Египта, Сирии и Па​лестины в историю развития драмы», член-корреспондент АН СССР Н. В. Пигулев-с к а я выступила с докладом «Из Пекина в
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Иерусалим в XIII веке (хождение сирийцев Map Яблахи и Бар Саумы)».
30 июня состоялось очередное Общее со​брание Российского палестинского общества, посвященное итогам его научной деятельно​сти за последние три года. Был заслушан от​чет Совета Общества и проведены выборы в Совет, а также решены другие организаци​онные вопросы.
В отчетном докладе председатель Об​щества член-корреспондент АН СССР С. П. Толстов охарактеризовал направле​ние деятельности Совета по организации научной работы.
Совет Общества постепенно налаживает систематическую подготовку и издание сбор​ника научных трудов, объединяя вокруг него актив специалистов в области изучения стран Ближнего Востока. Однако следует отметить, что статьи первых двух выпусков сборника посвящены главным образом вопросам древ​ней истории или средневековья. Отсутствуют работы по новой и новейшей истории, эконо​мике, этнографии, современному языкозна​нию и литературоведению ближневосточных стран. Важнейшей задачей нового состава Совета, подчеркнул С. П. Толстов, должна стать организация научной работы по проб​лемам современности.
Далее С. П. Толстов отметил, что для ор-ганизации регулярных научных заседаний Общества необходимо составить конкретный план работы на более продолжительный срок (на год или по крайней мере на полго​да). К участию в таких заседаниях в каче​стве докладчиков следует привлекать более широкий круг специалистов.
Докладчик сообщил, что в связи с расши​рением международных связей советских ученых Совет предполагает организовать для членов Общества научные заграничные командировки, в которых смогут участво​вать историки, археологи, филологи, антро​пологи, этнографы и другие специалисты. Эти поездки дадут советским востоковедам возможность не только получить непосред​ственное представление об исследованиях зарубежных ученых, но и ознакомить их с нашими научными достижениями.
В докладе были освещены также другие вопросы деятельности Общества, в том числе научная работа его представительства в Па​лестине, о чем сделал сообщение представи​тель Общества И. И. Зайцев.
После утверждения отчета  Совета о на-

учной деятельности Общества за прошедшие три года Общее собрание перешло к выбо​рам нового состава Совета.
В Совет Общества были единогласно избраны член-корреспондент АН СССР С. П. Толстов (председатель), член-коррес​пондент АН СССР Н. В. Пигулевская (за​меститель председателя), академик В. В.. Струве, кандидат филологических наук К. В. Оде-Васильева, кандидат историче​ских наук М. В. Попов. В действительные члены Общества был принят ряд участвую​щих в его работе специалистов-востоковедов.
В заключительном слове С. П. Толстов подчеркнул, что необходимо усилить работу Общества, так как перед ним стоят боль​шие задачи в области развития между​народных научных связей и изучения весь​ма важных разделов истории, филологии и культуры Ближнего Востока.
Член-корреспондент АН СССР Е. Э. Б е р-т е л ь с сделал сообщение об участии совет​ских ученых в Международном конгрессе востоковедов, посвященном тысячелетию со дня рождения Авиценны (Ибн-Сины).
Конгресс проходил в конце апреля 1954 года в Тегеране. В его работе приняли участие около 100 человек, представлявших 26 стран. В состав советской делегации, воз-
глпвлявшейся   Е.     Э>.     Бертслъсом,     входили
видные ученые-востоковеды Москвы, Тад​жикской и Узбекской ССР. Советские пред​ставители выступили на конгрессе с докла​дами, свидетельствующими о глубоком и всестороннем изучении в нашей стране на​следия Авиценны.
Как известно, тысячелетие со дня рожде​ния Авиценны было широко отмечено в Со​ветском Союзе в 1952 году. В Москве, Ленинграде, в среднеазиатских советских республиках были прочитаны доклады и лекции, организованы выставки рукописей и ценных старых изданий трудов великого ученого средневековья. Только в течение 1952 года в нашей печати было опубликова​но в общей сложности около 250 статей об Авиценне на различных языках народов СССР.
Конгресс в Тегеране показал, что хотя наукой уже сделано многое для изучения трудов Авиценны, полная и точная картина его наследия еще не создана, ибо рукописи Авиценны рассеяны по библиотекам всего мира и в настоящее время едва ли можно ожидать, что ученые какой-либо одной стра-
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ны способны осуществить критическое освоение всего наследия, работая изолиро​ванно от ученых других стран.
Е. Э. Бертельс подчеркнул, что большин​ство участников конгресса пришло к выводу о том, что без тесного международного со​трудничества ученых различных специаль​ностей нельзя не только осуществить полное научное издание наследия Авиценны, но и дать правильную и всестороннюю оценку его роли в истории средневекового Востока. Требуется углубленная работа по изучению каждого отдельного произведения Авиценны и сличению текстов со старыми арабскими переводами древнегреческих философов.

Докладчик поделился затем впечатления​ми о музеях, библиотеках, выставках и дру​гих культурно-просветительных учреждениях Ирана, которые посетили советские уче​ные— участники конгресса. Они ознакомив лись с памятниками древней культуры иран​ского народа и историческими местами, свя​занными с именем Авиценны.
В заключение Е. Э. Бертельс отметил осо​бый интерес, проявленный зарубежными на​учными кругами к советской научной лите​ратуре, в частности к изданиям Академии наук СССР в области востоковедения, и подчеркнул целесообразность дальнейшего расширения   международного   книгообмена.
